MARCHE CHAUSSEES



FOURNITURES, FABRICATION, TRANSPORT ET MISE

EN OEUVRE DE MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION OU L'ENTRETIEN DES CHAUSSEES

Aide à la rédaction du

CCTP Retraitement en place aux liants hydrocarbonés

(émulsion ou mousse de bitume)

CETE de l'OUEST - SPRIR  Pays de la Loire

et Bretagne

AVERTISSEMENT AU REDACTEUR DE MARCHES

Le présent CCTP type est un document d'aide au rédacteur de marchés de retraitement aux liants hydrocarbonés d’anciennes chaussées, préconisé en solution de base. Cette préconisation signifie qu’une étude de reconnaissance de la chaussée à retraiter a été réalisée, par un laboratoire confirmé, préalablement au lancement du marché.

Le présent CCTP a été conçu particulièrement pour des marchés passés dans la région Ouest, Bretagne et Pays de la Loire, et donc adapté au contexte local. Il peut être utilisé aussi bien pour les marchés à bons de commande que pour les marchés uniques.

Lorsque plusieurs rédactions sont possibles, elles sont indiquées en italique, précédées d'un astérisque. Le rédacteur doit retenir la ou les options proposées en fonction du contexte de son chantier et éliminer les autres.

Par ailleurs, certaines rédactions sont explicitées ou commentées. Dans ce cas le texte du CCTP est surligné de jaune dans Word ou présente une petite fenêtre jaune dans Open Office (qui n'apparaît pas à l'impression). Il suffit de positionner le curseur de la souris sur le texte surligné pour faire apparaître la fenêtre de commentaire.

A noter que pour les utilisateurs d'Open Office il convient d'activer la fonction affichage/caractères non imprimables.

SOMMAIRE

CHAPITRE I : Indications générales et description des travaux	1

I.1 : Objet du marché	1

I.2 : Consistance des travaux	1

I.2.1 : Description sommaire des travaux	1

I. 2.2 : travaux compris dans l’entreprise	2

I. 2.3 : travaux non compris dans l’entreprise	2

1.3. Conditions générales d’exécution des travaux	2

I. 3.1 :  Implantation des installations	2

I. 3.2:  Description des travaux	2

I. 3.2.1: Retraitement en place et enduit de scellement	3

I. 3.2.2 : Couche de roulement	3

I. 3.3:  Phasage des travaux	3

I. 3.4:  Calendrier des travaux	4

I. 3.5:  Horaires de chantier	4

I. 3.6:  Contraintes	4

I. 3.7:  SOPAQ, PAQ et DOE	4

I. 3.8:  Laboratoire	5

I. 3.9:  Journal de chantier	5

I.3.10. : Références documentaires	5

CHAPITRE II: constituants, matériels et performances des matériaux retraites	6

II. 1 : Provenance et spécifications des constituants	6

II. 1. 1. : Généralités	6

II. 1. 2. : Provenance et spécifications	6

II. 1. 2. 1. : Retraitement en place	6

1.Caractéristiques des matériaux à retraiter	6

2.Caractéristiques des granulats d’apport destinés au retraitement	7

II. 1. 2. 2. : Enduit de scellement	8

1.Caractéristiques des gravillons 	8

II. 1.2.2. : Couche de roulement	8

II.2. : Spécifications des matériaux retraités	9

II.2.1. : Généralités	9

II.2.2. : Formulation en laboratoire	9

II.2.3. : Qualité de retraitement / performances du matériel de retraitement	10

II.3.3. : Performances in situ du matériau retraité	10

CHAPITRE III : Exécution des travaux 	11

III.1 : Phase préparatoire	11

III. 1. 1 : Programme d’exécution des travaux	11

III. 1. 2 : Signalisation de chantier	11

III. 1. 3 : Projet d’installation de chantier	11

III. 1. 4 : Plan d’implantation et piquetage	11

III. 1. 5 : Laboratoire de l’entrepreneur	11

III. 1. 6 : Plan d’Assurance Qualité	11

III.2 : Réalisation des travaux 	12

III.2.1. : Retraitement en place 	12

III.2.1.1. : Matériels	12

III.2.1.2. : Fragmentation pour les retraitements de classe II et III	12

III.2.1.3. : Ajout d’eau, de liant hydrocarbonés et malaxage	12

III. 2.1.4. : Compactage	12

III.2.2. : Enduit de scellement	12

III.2.2.1. : Matériels	13

III.2.2.2. :Mise en œuvre	13

III.2.3. : Couche de roulement	13

CHAPITRE IV : contrôles 	14

IV. 1 : Contrôle intérieur	14

IV. 1.1. : Généralités	14

IV.1.2 : Planche d’essai	16

IV. 2 : Contrôle extérieur	16

IV. 2.1. : Généralités	16

IV. 2.2: Epreuve de convenance	17

IV. 3 : Contrôles couches de roulement	17

ANNEXES

- Annexe 1 : CCTP relatif au matériau de la couche de surface

- Annexe 2 : Etude de caractérisation de l’ancienne chaussée

- Annexe 3 : Objectifs de retraitement et classe de qualité

- Annexe 4 : Phasage des travaux

# CHAPITRE I : Indications générales et description des travaux

## I.1 : Objet du marché

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de définir les prescriptions relatives au retraitement en place aux liants hydrocarbonés (émulsion de bitume ou mousse de bitume) d’anciennes chaussées. Il intègre les spécifications sur :

- les constituants,

- les matériels,

- les conditions de retraitement en place (fabrication, transport, mise en œuvre des matériaux),

- les performances des matériaux issus du retraitement.

Les spécifications relatives à la fabrication, à la mise en œuvre et aux contrôles des matériaux de la couche de surface sont définies dans l’annexe 1.

## I.2 : Consistance des travaux

### I.2.1 : Description sommaire des travaux

La liste et les caractéristiques principales des sections à retraiter sont mentionnées dans le tableau ci-après.

| CARACTERISTIQUES DES SECTIONS DE ROUTES à retraiter |  |  |  |  |  |  |  |  | COUCHE DE ROULEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification de la route / PR | Trafic | Longueur (km) | Largeur (m) | Surface (m2) | épaisseur moyenne (cm) | volume (m3) (1) | Objectifs de retraitement (2) |  | Type | Surface (m2) |
|  |  |  |  |  |  |  | Classe | Niveau de qualité |  |  |
| Volume total à retraiter (m3) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Les éléments disponibles sur la caractérisation des matériaux à retraiter (épaisseurs, consistance du liant résiduel, … ), issue de l’étude de reconnaissance du laboratoire, sont présentés en annexe 2.

(2) Les objectifs de retraitement (classes et niveaux de qualité selon définition du guide SETRA : retraitement en place à froid des anciennes chaussées – juillet 2003) sont rappelés en annexe 3.

### I. 2.2 : travaux compris dans l’entreprise

Les travaux comprennent :

- le prélèvement d’échantillons représentatifs de matériaux de chaussées nécessaires à l’étude de formulation,

- les études de formulation,

- la réalisation des travaux préparatoires (purges, assainissement, dérasement des accotements, délignements de rives, purges, rabotage etc.),

- le retraitement en place à froid in situ aux liants hydrocarbonés,

- la signalisation temporaire de chantier conformément à la réglementation en vigueur,

- la fabrication et la mise en œuvre de la couche de roulement,

- La réalisation des contrôles définis dans le PAQ,

- La réalisation des travaux annexes tels que réglages d’accotement, remise à la côte, etc.

### I. 2.3 : travaux non compris dans l’entreprise

La fourniture et la mise en place de la signalisation verticale définitive, et la réalisation de la signalisation horizontale définitive.

## 1.3. Conditions générales d’exécution des travaux

### I. 3.1 :  Implantation des installations

* L’entrepreneur installera sur le site proposé par le maître d’œuvre toutes ses installations de chantier

* sans objet

### I. 3.2:  Description des travaux

* Les travaux de retraitement de l’ancienne chaussée seront réalisés sous circulation sans restriction autre qu’un alternat au droit du chantier.

* Les travaux de retraitement de l’ancienne chaussée seront réalisés hors circulation.

Le détail des caractéristiques géométriques des ouvrages projetés est précisé dans le dossier de plan du présent DCE. Le retraitement en place à froid aux liants hydrocarbonés se fera sur toute la largeur de la chaussée.

#### I. 3.2.1: Retraitement en place et enduit de scellement

Les travaux de retraitement comprendront :

- Le passage de la machine de fraisage / malaxage sur une profondeur variable suivants les chantiers (Les éléments disponibles sur la caractérisation des matériaux à retraiter sont présentés en annexe 2),

- L’ajout d’eau et d’une émulsion de bitume suivant les résultats obtenus à l’étude de formulation en laboratoire,

- L’ajout éventuel de granulats pour correction de la courbe du fraisat,

- L’exécution d’un enduit de scellement de granulométrie 2/4 pendant le délai de murissement ,

- Le compactage par des moyens appropriés pour atteindre les performances de compacité visées,

- Le nettoyage et le balayage de la chaussée traitée.

#### I. 3.2.2 : Couche de roulement

La couche de roulement sera mise en œuvre après le délai de mûrissement tel que défini à l’étude de formulation .

La couche de roulement sera constituée :

*d’un enduit superficiel d’usure (ESU)  à base de bitume pur ou modifié par ajout de polymères, conforme à la NF EN 12271.

* d’un enrobé coulé à froid (ECF) de type à base de bitume pur ou modifié par ajout de polymères, conforme à la norme NF EN12273.

* d’un béton bitumineux mince (BBM), conforme à la NF EN 13108-1.

* d’un béton bitumineux semi-grenu (BBSG), conforme à la NF EN 13108-1.

* d’un béton bitumineux à l’émulsion (BBF / BBE), conforme à la NF P98-139.

Les spécifications relatives à la fabrication et la mise en œuvre de la couche de roulement sont définies en annexe 1.

### I. 3.3:  Phasage des travaux

* Les travaux seront exécutés selon le phasage prévisionnel défini par le maître d’œuvre.

* L’entrepreneur soumettra au maître d’œuvre un plan prévisionnel des phasages des travaux.

Compte tenu de la sensibilité de ces techniques aux conditions climatiques (mûrissement de l’émulsion de bitume), il convient de réaliser ces travaux dans des conditions de températures favorables : température extérieure > 10°C (ex : entre le 1er avril et le 30 septembre).

### I. 3.4:  Calendrier des travaux

* Les délais de réalisation sont précisés dans l’acte d’engagement. Le calendrier intègre une durée de préparation minimale de 1 mois permettant de réaliser l’étude de formulation conformément à l’article II.2.2 du présent CCTP.

* Les délais de réalisation seront précisés dans chaque bon de commande. Le calendrier intègre une durée de préparation minimale de 1 mois permettant de réaliser l’étude de formulation conformément à l’article II.2.2 du présent CCTP.

### I. 3.5:  Horaires de chantier

Les horaires de chantier seront conformes à la législation en vigueur.

### I. 3.6:  Contraintes

* A spécifier

* sans objet

### I. 3.7:  SOPAQ, PAQ et DOE

L’entrepreneur remettra à l’appui de son offre un schéma d’organisation de plan d’assurance qualité (SOPAQ), qui précisera les éléments suivants :

- Organisation générale, encadrement, affectation des tâches, sécurité chantier,

- Identification matériels (ex : certificats permettant de valider le coefficient HEPIL),

- Maîtrise des fournisseurs et sous-traitants,

- Organisation relative à la réalisation aux prélèvement et à de l’étude de formulation conformément à l’article II.2.2 du présent CCTP,

- Organisation des contrôles internes-externes, points d’arrêt points clés,

- Gestion des anomalies et des non-conformités et mise en place des actions correctives,

- Gestion des documents

- Fiches produits entreprise.

Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur présentera au visa du maître d’œuvre un plan d’assurance qualité (PAQ) qui devra respecter les exigences du paragraphe III.1.6.

A l’achèvement des travaux, l’entrepreneur fournira, en 3 exemplaires, un Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE) regroupant la synthèse des résultats obtenus, le tout agrémenté de photos couleurs des différentes phases de travaux.

### I. 3.8:  Laboratoire

L’entrepreneur devra pour réaliser ses études et son contrôle externe faire appel à un laboratoire agréé (agrément type laboroute par exemple) et avoir son système qualité certifié selon le référentiel ISO 9001.

### I. 3.9:  Journal de chantier

Un journal sera tenu sur le chantier par un représentant du Maître d’œuvre, consignant :

- les conditions atmosphériques, l’effectif total présent,

- La nature des travaux en cours, leur repérage, le rendement,

- Les interventions du contrôle externe et extérieur,

- La nature des constatations effectuées,

- Les évènements présentant un intérêt relatif au règlement du chantier.

Dans ce journal sera inséré un compte rendu quotidien fourni, le lendemain du jour d’exécution des travaux avant 12 h 00, par l’entreprise consignant :

- les horaires de travail, la qualification du personnel présent,

- la nature et le nombre d’engins en fonctionnement et en panne,

- la surface traitée (vitesse d’avancement),

- l’épaisseur moyenne de traitement,

- la consommation des fluides (eau d’apport, liant hydrocarboné) et additifs,

- la durée et la cause des arrêts de chantier,

- le réglage du matériel et les résultats des contrôles internes (granularité, teneur en liant totale, … cf. paragraphe IV)

- les anomalies

Ce journal sera visé chaque jour contradictoirement ; à défaut de fourniture du compte rendu par l’entreprise, toute réclamation ultérieure portant sur des faits de chantier pourra être considérée comme incontrôlable.

### I.3.10. : Références documentaires

Les documents techniques de références (guide sur le retraitement, normes, ) seront ceux en vigueur à la date de la publication du présent appel d’offres.

# CHAPITRE II: constituants, matériels et performances des matériaux retraites

## II. 1 : Provenance et spécifications des constituants

### II. 1. 1. : Généralités

Les provenances et qualités des matériaux autres que celles définies dans les paragraphes ci-dessous devront être soumises à l’agrément du Maître d’œuvre en temps utile afin de respecter le délai contractuel d’exécution.

La provenance des différents matériaux et produits devront être mentionnés dans le SOPAQ et seront conformes aux normes en vigueur et/ou fiches techniques des entreprises.

### II. 1. 2. : Provenance et spécifications

#### II. 1. 2. 1. : Retraitement en place

###### Caractéristiques des matériaux à retraiter

La chaussée à retraiter a été reconnue par le maître d'œuvre. L’annexe 2 du présent CCTP intègre les éléments techniques disponibles sur les sections de route à retraiter, (préalablement identifiées au paragraphe I.2.1.)

L’étude d’entretien, établie par le laboratoire, intègre les éléments suivants :

- relevés visuels,

- sondages (minimum de 3 par profil en travers ; minimum 2 par 500 ml, le pas pourra être révisé à la hausse ou à la baisse en fonction de l’hétérogénéité ou de l’homogénéité de la section),

Note : Les sondages permettront d'apprécier la qualité des interfaces (décollement), les épaisseurs des différentes couches de la chaussée existante, La nature de matériaux (composition granulaire et propreté des matériaux non liés. ; consistante et teneur en liant des matériaux bitumineux).

- mesures de déflexion,

- données existantes connues du maître d'œuvre (trafic, nature des entretiens successifs. . .).

- identification zones homogènes destinées au retraitement (validation des classes et des épaisseurs) ;

- identification des éventuelles zones de purges (nature et épaisseur des matériaux).

###### Caractéristiques des granulats d’apport destinés au retraitement

* Sans objet

* Les granulats d’apport rentrant dans la composition de la couche à retraiter sont issus de roche massive et doivent respecter le marquage CE conforme à l’attestation de conformité 2+ défini dans la Directive Européenne relative aux produits de construction 89 / 106 / CEE annexe III.2.

Ils doivent être conformes aux spécifications des normes NF EN 13043 et XP P 18-545 rendue contractuelle (cf. tableau ci-dessous).

Le marché prévoit le recours à des codes tels que définis ci-après avec compensation entre LA et MDE, conformément à la norme XP P 18-545. Cette compensation est justifiée par l'expérience technique régionale, avec le souci d'une utilisation économe et rationnelle de la ressource sur le bassin susceptible d'alimenter le chantier et d'une économie de transport, dans une perspective de développement durable.

| Caractéristiques des granulats d’apport | Classe de Trafic |  |
| --- | --- | --- |
|  | T3 | T2-T1 |
| Résistance mécanique des gravillons | Code D LA30-MDE25 | Code C LA25-MDE20 |
| Caractéristiques de fabrication de gravillons | Code III Gc85/20-G20/15ou G25/15-e=10(+ou-5)-f1 |  |
| Caractéristiques de fabrication des sables | Code a Gf85-Gtc10-MB2 |  |

La granularité d/D et le dosage d’application seront définis par l’étude de formulation.

- Caractéristiques du liant hydrocarboné pour retraitement

Le bitume de base utilisé pour la fabrication des liants hydrocarbonés est conforme à la norme des bitumes routiers NF EN 12591. Le liant hydrocarboné devra être conforme à la NF EN 13808, dans la cas des émulsions de bitume. Pour la mousse de bitume, des exigences complémentaires relative à la moussabilité peuvent être exigée (cf. fiche technique producteur).

Le liant hydrocarboné devra être formulé en adéquation avec les caractéristiques des matériaux à retraiter (cf. paragraphe « caractéristiques des matériaux à retraiter » du présent article).

Le lot utilisé sur le chantier devra être conforme à la fiche technique transmise par l’entreprise. Le liant hydrocarboné utilisé sur le chantier devra avoir les mêmes caractéristiques que celui qui a servi à l'étude de formulation. Ce liant devra permettre d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe II.2.2 du présent CCTP.

Le liant hydrocarboné destiné au retraitement proviendra d’une usine ou d’un fournisseur certifié ISO et agréé par le Maître d’œuvre.

- Eau d'apport

L'eau d'apport devra être de type 1 conformément à la norme NFP 98-100.

#### II. 1. 2. 2. : Enduit de scellement

###### Caractéristiques des gravillons

Les gravillons destinés à l’enduit de scellement sont issus de roche massive et doivent respecter le marquage CE conforme à l’attestation de conformité 2+ défini dans la Directive Européenne relative aux produits de construction 89 / 106 / CEE annexe III.2.

Ils doivent être conformes aux spécifications des normes NF EN 13043 et XP P 18-545 rendue contractuelle (cf. tableau ci-dessous).

Le marché prévoit le recours à des codes tels que définis ci-après avec compensation entre LA et MDE, conformément à la norme XP P 18-545. Cette compensation est justifiée par l'expérience technique régionale, avec le souci d'une utilisation économe et rationnelle de la ressource sur le bassin susceptible d'alimenter le chantier et d'une économie de transport, dans une perspective de développement durable.

doivent être conformes aux spécifications des normes NF EN 13043 et XP P 18-545 rendue contractuelle (cf. tableau ci-dessous).

| Caractéristiques des gravillons pour enduit de cure | Classe de Trafic |  |
| --- | --- | --- |
|  | T3 | T2-T1 |
| Résistance mécanique des gravillons | Code C LA25-MDE20 | Code B LA20-MDE15 |
| Caractéristiques de fabrication de gravillons | Code II |  |
| Angularité des gravillons alluvionnaires | Code Ang 2 | Code Ang 1 |

- Emulsion de bitume pour enduit de scellement

L’émulsion de bitume devra être conforme à la NF EN 13808. L’émulsion devra être formulée sur la base des caractéristiques des gravillons utilisés.

Le liant hydrocarboné destiné au retraitement proviendra d’une usine ou d’un fournisseur certifié ISO et agréé par le Maître d’œuvre.

#### II. 1.2.2. : Couche de roulement

Les spécifications des constituants des matériaux destinés à la couche de roulement sont définis en annexe 1.

## II.2. : Spécifications des matériaux retraités

### II.2.1. : Généralités

Conformément aux délais définis dans l’acte d'engagement, l’entreprise réalisera des prélèvements représentatifs des matériaux de chaussées de façon à pouvoir proposer une étude de formulation à partir :

- des matériaux de la chaussée existante,

- des ajouts de matériaux qu’il envisagera d’utiliser,

- de la connaissance qu’il a de son matériel de retraitement.

Avant le démarrage du retraitement, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre des résultats de l’étude de formulation.

Les performances des matériaux retraités sont jugées sur la base

- Des résultats d’une étude de formulation, réalisée en laboratoire dans des conditions maîtrisée de fabrication et d’homogénéisation des mélanges,

- Des performances du matériel de retraitement utilisé,

- Des résultats obtenus in situ sur chantier.

### II.2.2. : Formulation en laboratoire

La formulation des matériaux retraités est établie par l’entrepreneur. Elle définit :

- la granulométrie maximum,

- la nature et dosage moyen du liant d’apport,

- la teneur moyenne en liant résiduel total (fraisats + liant d’apport),

- la masse volumique apparente des matériaux retraités,

- les éventuels additifs et leur dosage,

- la teneur en eau totale visée,

- les performances obtenues en laboratoire en relation avec les objectifs visés pour chacune des classes de retraitement :

* Retraitement de classe I

- ESSAI DURIEZ (NFP 98 251-4)

- r/R ≥ 0,55

- Rc (14j) ≥ 1,5 MPa

* Retraitement de classe II

- ESSAI DURIEZ (NFP 98 251-4)

- % de vides  15

- r/R ≥ 0,65

- Rc (14j) ≥ 3 MPa

- ESSAI PCG (NFP 98 252)

- % de vides  25 à 100 girations

- Caractéristiques du liant après retraitement (si régénération visée)

 TBA 5° à 15 °C

* Retraitement de classe III

- ESSAI DURIEZ (NFP 98 251-4)

- % de vides  14

- r/R ≥ 0,70

- Rc (14j) ≥ 5 MPa

- ESSAI PCG (NFP 98 252)

- % de vides  25 à 100 girations

- Caractéristiques du liant après retraitement (si régénération visée)

 TBA 5° à 15 °C

L’acceptation de la formulation par le maître d'œuvre fait l’objet d’un point d’arrêt.

### II.2.3. : Qualité de retraitement / performances du matériel de retraitement

La définition des niveaux de qualité de retraitement est précisée en annexe 3.

La qualité de retraitement visée dans le cadre du présent marché correspond au niveau R 1.

Le matériel de retraitement utilisé, devra disposer des performances minimales correspondant au coefficient HEPIL : 23333.

H : Homogénéisation du matériau avec le liant

E : Epaisseur fraisée

P : Puissance disponible par mètre linéaire de rotor de fraisage

I :  possibilité d’Injecter l’eau dans la chambre de malaxage

L: dosage du Liant (émulsion)

### II.3.3. : Performances in situ du matériau retraité

La nouvelle couche obtenue après l’opération de retraitement en place à froid aux liants hydrocarbonés devra satisfaire les exigences minimales suivantes, sur la moyenne de chaque lot :

* Retraitement de classe I

- Pourcentage de vides ≤ 20% (évalué sur la base de la MVR théorique du matériau retraité)

- Teneur en liant résiduel totale : conforme à l’étude de formulation

- D max < 40mm

* Retraitement de classe II ou III

- Pourcentage de vides ≤ 20% (évalué sur la base de la MVR théorique du matériau retraité)

- Teneur en liant résiduel totale : conforme à l’étude de formulation

- D max < 40mm

- Caractéristiques du liant après retraitement : (si la régénération est l’objectif des travaux), Gain de la TBA 5 à 15°C.

Les tolérances admises sur ces caractéristiques sont données au chapitre IV (contrôles).

# CHAPITRE III : Exécution des travaux

## III.1 : Phase préparatoire

### III. 1. 1 : Programme d’exécution des travaux

Le programme d’exécution des travaux sera élaboré conformément à l’article XXX du C.C.A.P et remis par l’entrepreneur pendant la période de préparation.

### III. 1. 2 : Signalisation de chantier

Un plan de signalisation de chantier sera réalisé par l’entrepreneur pendant la période de préparation.

### III. 1. 3 : Projet d’installation de chantier

Un projet d’installation de chantier sera remis au maître d’œuvre par l'entrepreneur pendant la période de préparation et devra tenir compte des renseignements donnés au C.C.A.P.

### III. 1. 4 : Plan d’implantation et piquetage

L’implantation du projet fait l’objet des documents visés à l’article XXX

du C. C. A. P.

L’entrepreneur devra assurer un piquetage pour lui permettre de vérifier que les travaux à réaliser sont bien conformes au projet.

### III. 1. 5 : Laboratoire de l’entrepreneur

L’entrepreneur devra disposer d’un laboratoire agréé type laboroute et certifié selon le référentiel ISO 9001 pour réaliser son contrôle externe.

### III. 1. 6 : Plan d’Assurance Qualité

L’entreprise établira son PAQ pendant la phase de préparation de chantier. Ce PAQ sera mis à jour pendant toute la durée des travaux.

Le PAQ devra comprendre les rubriques suivantes :

- Situation et consistance des travaux,

- Organisation générale, encadrement, affectation des tâches, sécurité chantier,

- Identification des constituants et matériels (certificats permettant de valider le coefficient HEPIL),

- Maîtrise des fournisseurs et sous-traitants,

- Procédures d’exécution par tâche incluant le matériel (délai minimum entre chaque tâche),

- Gestion des interfaces,

- Résultats de l’étude de formulation des matériaux retraités conformément à l’article II.2.2 du présent CCTP,

- Formulation de l’enduit de scellement,

- Organisation des contrôles internes-externes, points d’arrêt points clés,

- Tableaux récapitulatifs des contrôles,

- Gestion du journal de chantier,

- Gestion des anomalies et des non-conformités et mise en place des actions correctives,

- Gestion des documents

- Fiches produits entreprise.

## III.2 : Réalisation des travaux

### III.2.1. : Retraitement en place

#### III.2.1.1. : Matériels

Le SOPAQ de l'entreprise indique les caractéristiques de tous les matériels et leurs modalités d'utilisation. Pour la machine de retraitement, l'entreprise doit présenter lors de la remise des offres une attestation sur l’honneur justifiant le classement HEPIL, accompagné des documents techniques permettant de le justifier.

#### III.2.1.2. : Fragmentation pour les retraitements de classe II et III

Le fraisat obtenu devra avoir un D < à 31,5 mm. Si des éléments supérieurs à 40 mm subsistaient ou si les enrobés partaient en plaque, ceux-ci devront être réduits par plusieurs passage de la machine de retraitement ou retirés. Les pics de la fraise devront être en bon état et d’usure homogène. Ils devront être fréquemment vérifiés et changés dès que leur usure le nécessitera afin de garantir en permanence la profondeur retraitée.

#### III.2.1.3. : Ajout d’eau, de liant hydrocarbonés et malaxage

La répartition devra être homogène pour les deux fluides.

Sur la base des résultats de l’étude de formulation, le dosage en eau sera ajusté en fonction de la teneur en eau des matériaux en place, des conditions climatiques, de façon à obtenir le meilleur enrobage possible.

Le dosage en émulsion pourra être ajusté si nécessaire pour satisfaire les objectifs techniques de l’étude de formulation sous réserve que la variation n’excède pas 20 % du dosage prévu en valeur relative.

#### III. 2.1.4. : Compactage

Les modalités de compactage seront définies lors de la réalisation d'une planche d'essai qui se déroulera sur une longueur minimale de 100 m en présence du contrôle extérieur.

Cette planche conduit à la validation de l'atelier de compactage (nbre d'engins, nbre de passes et plan de balayage. . .) et définit l'objectif de compacité (pourcentage de vides moyen) qu'il conviendra d'atteindre sur le chantier.

### III.2.2. : Enduit de scellement

Compte tenu des conditions climatiques, du délai de mûrissement et de la remise en circulation, un enduit de scellement sera réalisé. Sa formulation devra être proposée par l’entreprise dans son PAQ.

#### III.2.2.1. : Matériels

Le SOPAQ de l'entreprise indique les caractéristiques de tous les matériels et leurs modalités d'utilisation. Pour les répandeuses, l'entreprise doit présenter, au plus tard dans son PAQ, un certificat datant de moins de 2 ans, justifiant leur passage sur un banc de contrôle normalisé selon la norme NF P 98-726.

Si l’essai date de plus de un an et moins de deux ans, un contrôle du dosage moyen et régularité transversale, conformément à la norme NF EN 12272-1 est effectué par le contrôle externe de l’entreprise en début de travaux.

Le coefficient de variation transversal maximum (Cv) est de :

+ ou -	5 % en poste fixe (banc de contrôle normalisé)

+ ou -	10 % in situ

Leur acceptation  constitue un point d'arrêt levé par le maître d'œuvre.

#### III.2.2.2. :Mise en œuvre

Le PAQ de l'entreprise précise les modalités de mise en œuvre et d'utilisation du matériel. La mise en œuvre est conforme à la norme NF EN 12271.

Compte tenu de la sensibilité des techniques à l’émulsion de bitume vis à vis des conditions climatiques, il convient de réaliser la mise en œuvre dans des conditions de températures favorables : température extérieure > 10°C (ex : entre le 1er avril et le 30 septembre).

Le compactage est assuré par un ou des compacteurs à pneus ou mixte. Lorsqu'il n'y a qu'un compacteur sur le chantier, toute panne de celui-ci entraîne l'arrêt immédiat du répandage de liant.

### III.2.3. : Couche de roulement

Les spécifications relatives à la fabrication et à la mise en œuvre des matériaux de la couche de surface sont définies dans l’annexe 1.

Pour permettre le mûrissement des matériaux retraités aux liants hydrocarbonés, la mise en œuvre de la couche de roulement définitive sera différée. Un délai minimum de 15 jours est préconisé.

# CHAPITRE IV : contrôles

## IV. 1 : Contrôle intérieur

### IV. 1.1. : Généralités

L’entreprise assurera en interne et / ou en externe la totalité des contrôle listés dans les tableaux ci-après.

Contrôle interne

| Paramètre contrôles | Nb d’essais | Méthode de contrôle | Spécifications |
| --- | --- | --- | --- |
| Pics de fraise | Continu | Visuel | Support fraise, homogène, nombre, longueur |
| Vitesse d’avancement | Continu | Visuel | m/min. cf. PAQ |
| Contrôle de la répartition transversale des matériaux d’apport | Continu | Visuel | Cf. PAQ |
| Contrôle des épaisseurs après compactage | 4/Lot | - Mesure directe par sondage manuel ou avec une pige. - Par suivi des indications reportées en cabine | + 1 cm cf PAQ |
| Contrôle du profil en travers | Continu | Règle de 3 m | < 1,0 cm |
| Liant | Continu 1/porteur | Prélèvement conservatoire par porteur | cf PAQ |
| Propreté interface | Continu | Visuel | Cf PAQ |
| Couche accrochage | Continu | Visuel | Cf PAQ |
| Dosage en liant | Continu | Pendant le retraitement suivi des indications débitmètre. | Cf PAQ + 10% |
| Dosage en liant | 1/ Lot | Chaque lot = 1 journée Calcul du dosage moyen par le rapport consommation/surface retraitée | Cf PAQ + 10% |

Définition du lot : 1 journée de retraitement

| Paramètre contrôles | Nb d’essais | Méthode de contrôle | Spécifications |
| --- | --- | --- | --- |
| Granulats Correcteurs et / ou complémentaires | Cf fascicules 25 et 27 CCTG | Visuel | Cf PAQ |
| Fraisat Classe I | 1/Lot | Tamisage 63 mm | 99% passant à 63 mm |
| Fraisat Classe II et III | 2/Lot | Tamisage 40 et 31,5 mm | 99% passant 40 mm ≤85 % passant à 31,5mm |
| MVR | 1/lot | Mesure masse volumique | Cf. PAQ |
| Matériaux retraités - Teneur en eau | 2/Lot | Essai teneur en eau | Cf PAQ |
| - Teneur en liant totale | 2/Lot | Extraction | Cf I-III + 0,6% Cf II +1% |
| - Granularité | 2/Lot | Analyse granulométrique | Cf PAQ |
| Caractérisation des liants (classe II ou III) | 1 / pour 20000 m2 | Détermination TBA avant et après retraitement | 5°C ≤ Δ TBA ≤ 15°C |
| Compactage Planche d’essai | 100 ml | Définition atelier | Cf PAQ |
| Compacité | 20 mesures/Lot | Mesures de densité % vides | Pourcentage de vide moyen du Lot ≤20 % Pour 95 % des valeurs le % de vide doit être compris dans un intervalle + 3% de la moyenne en valeur absolue. |

Définition du lot : 1 journée de retraitement ou zone homogène d’une durée maximale d’une journée

Les contrôles devront faire l’objet de compte-rendus journaliers distincts par nature de travaux.

Les compte-rendus seront remis au Maître d’œuvre, le lendemain du jour d’exécution des travaux avant 12 h 00. Ils intègrent les éléments ci-dessous :

- la nature et le nombre d’engins en fonctionnement et en panne,

- la surface traitée (vitesse d’avancement),

- l’épaisseur moyenne de traitement,

- la consommation des fluides (eau d’apport, liant hydrocarboné) et additifs,

- la durée et la cause des arrêts de chantier,

- le réglage du matériel et les résultats des contrôles internes et externes,

### IV.1.2 : Planche d’essai

L’entrepreneur procèdera à sa charge, à la réalisation d’une planche d’essai de compactage sur une longueur de 100 m environ afin de fixer :

- la composition de l’atelier de compactage

- les modalités d’utilisation de l'ensemble de l'atelier

## IV. 2 : Contrôle extérieur

### IV. 2.1. : Généralités

Le contrôle extérieur effectué sous la responsabilité du maître d’œuvre consiste :

- Vérification du respect du PAQ,

- Acceptations et contrôles en cours de production,

- Rassemblement des documents établis au titre du PAQ de l’entreprise permettant de justifier que les performances requises et la qualité ont été obtenues,

- Validation du contrôle intérieur de l'entreprise et des contrôles de conformité soit par visa soit par des contrôles inopinés.

En fonction de la spécificité des matériaux mis en œuvre (notamment la carottabilité) et des objectifs d’entretien (apport structurel), d’autres caractéristiques que celles évaluées dans le cadre du contrôle intérieur, pourront être évaluée sur chantier :

- le module de rigidité (si le retraitement vise un objectif de renforcement structurel),

- le collage du matériaux retraité au support,

- la déflexion

Par ailleurs (si nécessaire) le contrôle de l’uni à la charge du Maître d'œuvre sera réalisé à l’aide de l’APL 25 pour les sections supérieures à 1000m sur la base des spécifications ci-dessous.

Lot de contrôle de 1000 mètres ou lot de contrôle incluant l'extrémité du chantier (longueur supérieure à 1000 m) ou chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres ( pour des  notes PO du support 3).

|  | SEUILS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandes d'ondes | de spécification | d'application de pénalités | de réfection |
| PO | 100 % des notes  5 | pas plus de 10 % des notes < 5 et 0 % des notes < 4 | Si plus de 10 % des notes < 5 ou au moins 1 note < 4 |
| MO | - moyenne des notes après travaux au moins égale à celle avant travaux - aucune note inférieure à la note la plus basse avant travaux | si non respect des spécifications |  |

### IV. 2.2: Epreuve de convenance

* sans objet

* une épreuve de convenance sera réalisée après la planche d'essai de compactage. Cette épreuve de convenance sera réalisée par l'entreprise et approuvée par la maîtrise d’œuvre avec l’appui de son contrôle extérieur, selon les paramètres mentionnés dans le tableau ci-après :

CRITERES D’ACCEPTATION

| Paramètre contrôlé | Essai | Critère d’essai | Critère d’acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| Fragmentation | Tamisage 25/40/63 | Au moins 5 prélèvements / lot | Classe I 99% passant à 63 mm. Classes II et III 99% passant à 40 mm et pas moins de 85% à 31,5mm |
| Humidification Ajout de liant | Vérification des débits et avertissements. Contrôle visuel de la distribution. | Contrôles dans les conditions de fonctionnement du chantier. | + 10% par rapport au débit théorique. |
| Epaisseur | Vérification par sondage manuel avant et après compactage. | Au moins 10 contrôles / lot | + 1 cm après compactage. |
| Qualité de l’interface. Couche d’accrochage. | Vérification de l’application des modalités d’exécution prévues au SOPAQ et/ou dans le PAQ. Contrôle visuel. |  | Visuel ou essai d’épandage. |
| Matériau retraité | Teneur en eau | 2 essais / lot | Classe I + 1% ; classes II et III + 0,7%. |
|  | Teneur en liant | 2 essais / lot | Classes I et III + 0,6 %. Classe II + 1%. |
|  | Granularité | 2 essais / lot | Cf. PAQ. |
|  | Caractéristiques du liant | 1 essai / chantier | 5 ≤ Δ TBA ≤ 15° C. |

## IV. 3 : Contrôles couches de roulement

Les contrôles spécifiques de la couche de surface sont définis en annexe 1.

ANNEXES

Annexe 1 : CCTP relatif au matériau de la couche de  surface

Annexe 2 : Etude de caractérisation de l’ancienne chaussée

Annexe 3 : Objectifs de retraitement et classe de qualité

ANNEXE 1

CCTP relatif au matériau de la couche de surface

Disponible sur le site

http://www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=194

ANNEXE 2

Etude de caractérisation de l’ancienne chaussée

ANNEXE 3

CLASSIFICATION DES RETRAITEMENTS EN PLACE A L'EMULSION DE BITUME

| Type de chaussée à retraiter | Enduits superficiels ou enrobés < 4 cm sur grave non traitée | Enrobés sur graves hydrauliques ou sur graves non traitées | Enrobés sur enrobés |
| --- | --- | --- | --- |
| Etat initial | Matériaux non liés propres(ES>60) tel que GRH, GNT Macadam à l'eau en semi pénétration, chaussées en grave concassée imprégnées, etc. . . | - vieillissement et usure des couches de surface en enrobés. - fissurations intensives. - décollement d'interfaces. | - vieillissement et usure des couches de surface en enrobés. - décollement d'interfaces. |
| Classe | I | II | III |
| Principe | Amélioration des caractéristiques mécaniques et géométriques de la chaussée avec plus ou moins d'ancienne assise et éventuellement traitement de l'interface et régénération du bitume en classe II. |  | Recyclage de la couverture bitumineuse, traitement de l'interface et régénération du bitume. |
| Objectifs | - renforcement structurel. - correction de profils | - régénération. - suppression des décollements - création d'une couche anti-remontée de fissures (sur GH) - amélioration de l'uni. | -régénération - amélioration de l'uni. - suppression des décollements. |
| Epaisseur de traitement | De 10 à 15 cm Etude spécifique si e>15 cm. | De 5 à 12 cm incluant les interfaces décollées et la partie supérieure de la GH, si celle-ci est décohésionnée ou de la GNT Etude spécifique si e >12 cm | De 5 à 12 cm incluant les interfaces décollées. Etude spécifique si e > 12 cm |
| Liants utilisés | Emulsion de bitume de classe 70/100 ou 160/220 | Emulsion de bitume adaptée |  |

MATERIEL ET NIVEAUX DE QUALITE DE RETRAITEMENT

Deux niveaux de qualité, R1 et R2, existent  pour les chantiers de retraitement en place. Le tableau ci-dessous définit les niveaux de qualité des retraitements en fonction des performances du matériel.

Pour le présent marché les spécifications demandées sont les suivantes :

- niveau de qualité : R1

- classement matériel : 23333

| NOTE | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| H |  |  |  |
| E | R1 |  | R2 |
| P |  |  |  |
| I |  |  |  |
| L |  |  |  |
| ATELIER DE COMPACTAGE V3/V2 et P1/P2 |  |  |  |

Seuls les matériels de ce type permettent d'obtenir une qualité de retraitement R1.

Ils permettent également R2.

Les matériels correspondant à ces critères ne permettent qu'un retraitement R2.

MATERIELS REFUSÉS

H : Homogénéisation du matériau avec le liant

E : Epaisseur

P : Puissance disponible par mètre linéaire de rotor de fraisage

I : possibilité d’Injecter l’eau dans la chambre de malaxage

L : dosage du Liant (émulsion)